【量产】

二氟二草酸磷酸锂溶液

Lithiumdifluorobis(oxalate)phosphatesolution

▎ 基本信息

| 英文缩写 | LiDFOP |
| --- | --- |
| 产品状态 | 量产 |

▎ 技术规格

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 质量浓度 | （20.0±2.0） % |
| 水分 | ≤50 ppm |
| 游离酸 | ≤200 ppm |
| 氯离子 | ≤5.0 ppm |
| 硫酸根 | ≤10.0 ppm |

注：以上技术指标为典型值，具体规格以出厂检测报告（COA）为准。如需详细产品资料或定制规格，请联系销售团队。