【量产】

双氟磺酰亚胺钠

SodiumBis(fluorosulfonyl)imide

▎ 基本信息

| 英文缩写 | NaFSI |
| --- | --- |
| 产品状态 | 量产 |

▎ 技术规格

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 纯度 | ≥99.50 % |
| 水分 | ≤100 ppm |
| 游离酸 | ≤100 ppm |
| 氯离子 | ≤10.0 ppm |
| 硫酸根 | ≤50 ppm |

注：以上技术指标为典型值，具体规格以出厂检测报告（COA）为准。如需详细产品资料或定制规格，请联系销售团队。